# OPRACOWANIE ZAWIERA:

CZĘŚĆ  OPISOWA:

- OPIS TECHNICZNY								STR. 3

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1. PLAN SYTUACYJNY					1 : 5000	STR. 7

2. PLAN SYTUACYJNY					1 : 5000	STR. 8

3.  PRZEKRÓJ NORMALNY					1:50		STR. 9

# OPIS TECHNICZNY

remontu drogi gminnej 312602 w m. Bzówki gm. Ostrowy działki nr  148/1, 148/2, 181/2, 180/2, 180/1,  km 0+000 – 2+529

#### I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999  r.

- obowiązujące normy i katalogi

- uzgodnienia z Inwestorem

- pomiary i oględziny własne w terenie

##### II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Drogę podzieli się na dwa odcinki:

- od km 0+000 do km 0+691

- od km 0+709 do km 2+529

Przeznaczona do remontu droga na pierwszym odcinku ma nawierzchnię bitumiczną szerokości 3.50 m. Na obu odcinkach jezdnia jest w znacznym stopniu zdeformowana i zużyta. Pobocza gruntowe obustronne szerokości do 1 m o nieprawidłowych spadkach poprzecznych.

W otoczeniu drogi znajdują się działki rolnicze. Zabudowa zagrodowa znajduje się po stronie południowej drogi. Szerokość pasa drogowego wynosi 10.00 - 12.00 m. Droga nie wkracza w działki sąsiednie. Pierwszy odcinek dochodzi do pasa drogowego drogi krajowej nr 1, a rozpoczyna na zjeździe na pastwiska.

Trasa zawiera dwa łuki poziome, których parametry nie będą korygowane. Spadek poprzeczny – 2% dwustronny.

Drugi odcinek rozpoczyna się w pasie  drogowym drogi krajowej nr 1 i przebiega w kierunku zachodnim do km 2+529. Od km 0+709 do km 1+151 droga ma aktualnie nawierzchnie bitumiczną po licznych remontach. Dalej jest nawierzchnia bitumiczna w znacznym stopniu zużyta.

W pasie drogowym obu odcinków, przy samej jego granicy, przebiegają następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

- doziemna linia telefoniczna z przyłączami

- wodociąg z przyłączami

- słupowa linia elektroenergetyczna

W. wym. nie kolidują z planowanymi robotami drogowymi.

W ciągu drogi znajdują się śladowe rowy drogowe wymagające odtworzenia.

Zjazdy na działki sąsiednie mają nawierzchnię gruntową z wyjątkiem czterech zjazdów bitumicznych. Zjazdy pozostaną bez zmian.

Cały remont zawarty zostanie w granicach pasa drogowego. Konstrukcja zjazdów także nie ulegnie zmianie i będą one w dalszym ciągu gruntowe. Nie przewiduje się wykonania nowych zjazdów.

W pasie drogowym występuje nieliczne zadrzewienie. Nie przewiduje się wycinek drzew.

Warunki gruntowo - wodne:

- podłoże kategorii G3

- poziom wody  1.00 m poniżej poziomemu gruntu

##### III. DROGA W PLANIE

Przyjęto następujące założenia:

- klasa – D

- prędkość projektowa – 30 km/h

- kategoria ruchu KR-1

- przekrój drogowy

Nie przewiduje się zmiany istniejących szerokości drogi. Odcinek 0+000 - 691 zachowa szerokość 3.5 m.. Odcinek drugi zachowuje na całej długości szerokość 4.00 m. Droga ma jedno skrzyżowanie z drogą krajową nr 1, lecz w pasie drogi nr 1 nie przewiduje się żadnych robót. Nie ma skrzyżowań z innymi drogami o nawierzchni utwardzonej. Spadki poprzeczne – dwustronne 2%.

Łuki poziome które zawiera droga nie będą korygowane. Łuki są bez poszerzeń, a spadki poprzeczne jak na odcinku prostym.

Konstrukcja nawierzchni w obrębie łuków będzie taka sama jak na odcinku prostym.

Pobocza na obu odcinkach są szerokości 1.00 m.  Spadek poboczy – 6%.  Pobocza będą wzmocnione  warstwą grubości min. 10 cm z pospółki miejscowej w ramach robót utrzymaniowych.

##### IV. PROFIL PODŁUŻNY

##### Profil podłużny pozostaje bez zmian.

##### V. PRZEKROJE NORMALNE

Szerokość przekroju poprzecznego jezdni wynosi 3.50 m w km 0+000 do 0+691.

Wyżej wymieniony odcinek będzie miał następujący przekrój normalny:

- w-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12.8

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna gr. 3-5 cm

- w-wa istniejącej podbudowy z tłucznia gr. ok. 23 cm

- w-wa piasku gr. ok. 25 cm

W km 0+709 – 1+151 nawierzchnia o szer. 4.00 m i przekroju jak niżej:

- w-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12.8

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna gr. 3-5 cm

- w-wa istniejącej podbudowy z tłucznia gr. ok. 23 cm

- w-wa piasku gr. ok. 25 cm

W km 1+151 – 2+529 nawierzchnia o szerokości 4.00 m i poniższym przekroju normalnym:

- w-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12.8

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna gr. 3-5 cm

- w-wa istniejącej podbudowy z tłucznia gr. ok. 23 cm

- w-wa piasku gr. ok. 25 cm

Dopuszcza się wykonanie robót bitumicznych w zakresie temperatur dziennych określonych w PN.

W celu zapewnienia wiązań międzywarstwowych istniejące w-wy bitumiczne nawierzchni należy oczyścić mechanicznie i skropić emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilościach przewidzianych w PN.

VI. ODWODNIENIE

##### Nie przewiduje się zmiany istniejącego odwodnienia.

##### VII. URZĄDZENIA OBCE

##### Nie przewiduje się robót związanych z infrastrukturom techniczną w otoczeniu drogi.

###### VIII. ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu nie ulega zmianie.

WYKONAŁ:

inż. Zbigniew Jabłoński

99-301 Kutno ul. Wilcza3A/45

upr. bud. do projektowania

bez ograniczeń nr 27/02/WŁ

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Kutno czerwiec  2009 r.